천연염색

천연염색은 언제부터 시작했을까?

색깔은 문명의 발달과 함께 중요한 의미를 지닌다.

고대인들은 악마를 쫓거나 질병, 해충, 등으로부터 몸을 보호하기 위해 염색된 천을   몸에 걸치거나 몸에 색을 칠하였다. 사회가 복잡해짐에 따라 사회적 계급이나 빈부의 차이를 나타냈고, 종교적 또는 민족적 상징이나 감정의 표현에 색이 이용되었다.

인류는 오래 전부터 자연물에서 추출한 천연염료를 사용하면서 염료를 발달시켰다. 신석기시대 이후, 의복의 착색에 광물이 사용되었고, 5,000 - 6,000만년 전에는 식물의 화분, 과실, 잎, 줄기 등의 즙이 사용되었던 것으로 추정된다.

인도지방에서는 쪽풀에서 감색의 염재인 인디고를 이집트에서는 꼭두서니의 뿌리에서 추출한 빨간색, 페니키아 지방에서는 뿔고동의 조개에서 보라색을 얻었다.

약 3,000년 전에는 아라비아와 인도지방에서 나무에 기생하는 연지충으로 홍색의   염료가 만들어졌다. 페르시아 및 근동에서는 수목 등에 기생하는 패각충에서 보라색  염료를 추출하여 사용한 것으로 알려져 있다.

15, 16세기경에는 인디고, 레드우드, 등의 갈색염료가 동양에서  서양으로 전파되고, 17세기경에는 서인도제도의 연지충, 로그우드 등의 염료가 사용되었다.

우리나라는 예로부터 백의민족이라 하였으며 지위의 높고 낮음을 관복의 색으로 구분하였다. 가장 고귀한 색을 자색으로, 가장 고귀한 색은 자색이라 하여 지치에서 얻었고, 다음이 잇꽃, 소방목의 붉은 색, 치자, 황백, 울금 조개풀의 노란색의 염색을 하였다.

식물로부터 얻어진 색은 음식에도 이용되어 송화다식, 모시 잎을 이용한 초록색 송편, 보라색의 갓김치 등이 그 예이다.

천연염색의 경향

수천 년에 걸쳐 이용되어 온 천연염료는 원료의 체취가 제한적이고, 염료추출 과정과 염색방법도 공정이 복잡하여 노동력이 많이 들기 때문에 19세기 이후 화학염료가 개발되자 점차 사용량이 감소되었다.

그러나 환경과 자연이 중요시되면서, 화학염료의 단점인 수질오염이 중요 시 되면서 보다 환경 친화적인 식물염료에 대한 관심이 점차 높아지게 되었고, 천연염료의 단점인 재현성을 극복하기 위한 많은 연구가 계속되고 있다.

색조에  따른 천연염색은 어떤 종류가 있을까?

적색계:

홍염 또는 적색염이라고도 한다. 홍색염으로는 홍화(잇꽃),  소방, 천(꼭두서니)등이 사용되었다. 잇꽃은 인류 문화 사상 가장 오랜 역사를 남긴 염료 식물이라고 한다.

이집트의 피라미드에서 기원전 3500년경의 홍화종자(紅花種子)가 발견되었다고 하며, 우리나라의 홍화도 낙랑 시대 고분에서 화장품의 물감으로 발굴했을 만큼 오랜 역사를 가지고 있다. 그 후 삼국 시대에 들어와 홍화의 염색은 활발해지기 시작하여 신라, 고려를 통해 조선조에 들어와서는 혼인 등 예식 때 민가에서까지 홍의를 즐겨 입었다.

그래서 한때 사치 풍조를 금해야 한다는 이유로 홍화염 사용을 억제한 때도 있었다.   즉 조선조에 들어와서는 홍색 옷의 착용이 늘어남에 따라 소방염이 성행하여 세종 20년(1438)에 홍의 착용을 제도적으로 제한시켰던 것이다.

홍화염

잇꽃에 의한 홍염 염색법, 즉 홍화염은 꽃잎을 그대로 또는 삭혀서 체로 거른 용액에  끓는 물을 부어 황즙을 제거한다. 그런 다음 잿물을 넣어 첫물은 빼버리고 다시 끓는 물을 부어 우러난 물을 받는다. 이 용액이 홍색이 되면 오미자 즙을 넣어서 염욕을 만들고, 천을 담가 50-60。C 온도에서 원하는 농도가 될 때까지 염색을 행한다. 더욱 진한 붉은 색을 염색하고자 할 때에는 잇꽃과 오미자 액의 침전물을 가라 앉혀 말려 가루로 만든 연지를 사용하여 염색한다.

소방염

소방 또는 소목, 소방목, 소방, 단목, 목홍, 다목이라는 나무 속의 붉은 살을 깎아 달인 액으로 염색한다. 진분홍색을 원할 때는 명반으로 매염하고, 감청색을 원할 때는 초산철로 매염 한다. 이 염색법은 예로부터 사용했다고 하지만, 남중국해 방면으로부터 아라비아인들이 고려에 내항하여 들여왔다고 한다. 그러나 기록에 보면 신라 시대에도 이미 소방전이라고 하는 곳에서 소방 염색이 있었다고 한다.

천염

일명 꼭두서니 또는 가삼사리 염색법이라고도 한다. 천염은 붉은 색 물감으로 쓰이는 또 하나의 염료 식물의 염색법이다. 이 꼭두서니 덩굴의 황적색 나는 수염뿌리는 예로부터 우리나라에서 약용으로 쓰임과 동시에 염료로 사용되었다. 이것은 황색이 도는  붉은 색 물감으로 문헌에 나오는 비색과 강색은 모두 이것에 의해 염색된 홍색이다.

신라에서는 비색이 자색 다음의 지위를 상징하였다고 한다. 그런데 이 꼭두서니의 홍염은 견뢰도는 좋으나 염색법이 까다롭고 용해가 어려워 매염제를 꼭 사용해야 하는 대표적인 매염염료이다. 매염제로는 명반을 사용하여 붉은 색을 만들어야 한다.

무명 염색 시에는 잿물로 매염을 한 후 명반으로 처리한다. 잿불에 의한 매염법은 찬 잿물에 먼저 담가놓는다. 50-60℃정도의 물에 꼭두서니를 우려낸 후 다시 담가 얼마간 놓아두면 선명하고 황색이 도는 붉은 색으로 곱게 물든다. 잿물 매염 대신 철매염으로 하면 갈색이 된다.

오미자염

오미자는 목련과에 속하는 낙엽 덩굴성 관목으로 그 열매가 신맛, 쓴맛, 매운맛, 짠맛, 단맛의 5가지 맛을 가지고 있다. 한약재와 음식으로 사용되며 붉은 빛이 고와서 식물 염료로도 사용된다. 오미자의 염색 방법은 먼저 오미자를 삶아서 우려낸 액에 물을    부어서 적당한 농도로 희석하여 염액을 만든다. 그런 다음 이 염액에 천을 넣고 끓여서 염색한다. 그리고 다시 고착제 용액에서 끓여서 마무리한다.

황색계

이 염색은 황백.  치자,  울금 황련, 괴화, 신초, 두리 등의 식물을 재료로 한다.

황백염

황백나무의 껍질을 햇볕에 말려서 찬물에 우려낸 용액에 하룻밤 담가 염색을 행하고 잿물을 내린다. 쪽염을 행한 후에 황백염을 행하면 녹색의 염색 물을 얻을 수 있다.

치자염

이것은 매염제 없이도 염색되는 직접 염료이다. 꼭두서니과에 속하는 치자의 열매를 말려서 물에 담가 우려내고 이 용액을 달여서 산을 첨가하여 염색한다. 식용 색소로도   사용하며, 수의(壽衣)의 마직물 염색은 이 치자로 사용하는 관습이 있다.

울금염

우리나라에서 옛날부터 울금 또는 심황이라고 하는 직접염료이다. 울금은 또한 카레의 원료로서 인도에서 유래한 재료이다. 생강과의 다년생 식물인 울금의 뿌리를 찢거나  물에 우려낸 용액으로 염색한다.

황련염

이것은 매자나무과의 황련 뿌리의 즙에 물을 넣고 산을 첨가하여 염색한다. 예로부터 황련 뿌리는 약재로 많이 사용하며 즙을 만들어 쓰기도 한 염기성 염료이다.

괴화염

이것은 5-6월경 괴화 꽃이 다 피기 전에 따서 잘 말려 쇠붙이가 닿지 않는 곳에 닿지 않는 곳에서 볶는다. 그리고 누런 잿물을 섞어서 황염 한다. 녹색을 물들일 때는 남색을 들인 후 이것으로 황염 하여 녹색을 만든다.

신초염

이것은 삼베풀, 물감풀 또는 조개풀이라고 하는 포아풀과의 식물이다. 풀잎 전체가 황색 염료이며 조선조 초기까지는 여초라고도 하였다. 신초로 즙을 만들어 이것으로 물들인다. 초록색 염색에 많이 쓰였으며, 먼저 신초 염색을 한 후 다시 쪽물 염색을 하여 녹색 빛을 냈다.

두리염

두리에는 팥배나무, 산매자마무, 벌배나무, 물망치나무 등 다양한 명칭이 있는 능금나무과의 활엽 교목이다. 껍질을 벗겨 삶아 달여낸 물에 백반을 넣어 물들인다. 주로 종이에 많이 물들인다.

청색계

쪽염

납염이라고도 부른다. 쪽염은 지방과 시대 등에 따라 약간의 차이가 있다. 그러나    대개 쪽 풀의 잎을 따서 항아리에 넣고 물을 부어 두었다가 한 번 뒤적여 놓고 하룻밤을 재워 쪽을 건진다. 물 10에 국 껍데기 등을 태운 석회 가루를 2의 비율로 고르게 섞어 놓는다. 다음 콩대 등을 태운 재로 만든 잿물을 따뜻하게 하면 일정 시간이 경과한 후 쪽물이 우러난다.   용액에 천을 여러 번 담가 원 하는 색상으로 염색을 한다.

쪽염은 알카리에 의해 환원 염색되는 염료이기 때문에 변색하지 않고 일광에도 강하여 세계 어느 곳에서도 납염을 하지 않는 곳이 없다.

자색계

지초염

일명 지초염 또는 우리말로는 지치염이라고도 한다. 다년 생초인 지치라고 불리는   이 식물은 우리나라 아니라 기원 전 1400년부터 역사 속에 나타났으며, 기원전 600년 중국의 춘추전국 시대에 이미 자색 옷을 착용했다는 기록이 있다. 자색은 지금의 보라색에 가까운 색을 말하며 삼국 시대에 이미 이 자색을 고구려, 백제, 신라가 모두 제1위의 색으로 왕좌를 표시했다. 그 후 고려에 와서도 자염은 더욱 성행했으나, 이것은 지치나무의 뿌리 껍질에서 얻는 것이므로 얻기가 대단히 귀하여 소목(蘇木)을 함께 사용하기도 했다.  그 후 조선조에 이르러 지치의 재료는 점점 더 희귀하여 1430년에 는 관복이 청색과 홍(적)객 위주로 바뀌었다. 1446년에는 다시 황색, 홍색과 함께 이 자색을 가장 고급스러운 색이라고 해서 제도적으로 금했다고 한다.

자염 염색법은 먼저 지치나무 뿌리의 겉껍질을 벗기고 속 뿌리를 말려 가루로 만든다. 그 가루를 체로 곱게 쳐서 물을 부어 반죽해 놓는다. 그런 다음 물을 부어 하룻밤 둔다.  다음날 50-60℃의 미지근한 물에 풀어 염색한다. 염색한 후 꺼내어 말리기를 5회 정도 반복한다.

이것을 잿물에 담가 매염을 하면 자색 등의 푸른색이 짙어진다. 이 과정으로 끝내기도 하고 소목 염액에 백반을 넣어 다시 염색하여 견뢰도를 높이기도 한다.

갈색계

감염색

이것은 일명 시염이라고 하는데, 우리나라 특유의 염색법이다. 덜 익은 떫은감에 의한 염색법이며 제주도 지방의 풍속이다. 갈물 염색이라고 하는 이 염색은 무덥고 습기 찬 지리적 조건에 의해 생겨 난 특이한 방법이다.  7,8월에 덜 익은 풋감을 따서 으깨어 즙을 낸다. 그래서 물들인 천을 함께 집어넣고 주물러서 찌꺼기는 털어 내고 강한 햇볕에 잘 말린다. 가끔 물을 축여주면서 10여 회를 반복하여 말리면 점점 진한 적갈색으로  변하여 뻣뻣하게 풀 먹은 천이 된다.

화학구조에 따른 천연염색은 어떤 종류가 있을까?

분 류		재 료	색 조	비 고
대분류	소분류
카로티노이드	카로틴	당근	황색
	크산토필	치자	황색
클 로 로 필		푸른 잎	녹색
후라노보이드	후라보논	억새	황갈색
	후라보놀	소귀나무, 양파	황갈색
	안토시아닌	적 채	적청색
	칼콘	홍화	적자색
	올론	다알리아	황색
퀴 논	나프토퀴논	자초	자색
	안드라퀴논	꼭두서니풀, 코치닐	적색
폴 리 페 놀	탄닌	오배자, 감	흑갈색
인 돌	인디고	쪽, 패자	청자색
기 타	벤조피렌	소방	자색
	알카로이드	황벽, 황련	황갈색
	디케론	울금	황색

천연염색이 은은한 색을 내는 이유는 무엇일까?

천연물 중에서 염색으로 사용하는 것은 식물이 대부분으로 식물의 잎, 줄기, 열매, 꽃 등의 각각은 독특한 색소를 갖고 있어 염색이 가능하다.

특히 식물의 각 부위에는 다양한 색소를 가지고 있어 식물에서 얻어지는 색은 복합색소이다. 이것이 식물염료의 장점으로 동일한 식물에서 채취된 염료도 매염제에 따라 여러 가지 색을 낼 수 있다.

또 이렇게 얻어진 다양한 색들은 채도가 낮아서 전체적으로 튀지 않고 가라앉은 색상이 되는데 채도가 높고 한가지 색소만으로 된 합성염료로 이 같은 색상을 내기 위해서는 여러 종류의 염료를 섞어야만 한다.

그러므로 천연염색의 경우, 특별한 배색조화를 하지 않아도 잘 어울리는데 이는 자연 속의 식물들이 서로 조화하여 어울리는 것과 같은 이유이며. 천연 염색한 실이나 천의 경우, 자연스럽고 편안한 느낌을 주는 것도 이 때문이다.

실패하지 않는 염색을 하려면...

천연 염색은 식물의 색소가 대부분으로 우리주변에서 쉽게 구할 수 있으나 다음의 조건을 갖추면 실패하지 않는 염색이 가능할 것이다.

1) 아름다운 색을 낼 수 있어야하며 구하기 쉽고 경제적인 것이어야 한다.

2) 염색 후 색의 염색견뢰도가 높은 것이 좋다. 아무리 아름다운 색도 사용 중, 또는        세탁 후 색이 옅어지거나 바래면 이용가치가 없다.

3)쉽게 재배되고 환경보호를 할 수 있어야 한다.

천연염료 염색 시 주의사항

1. 염색과 매염시 계속해서 잘 저어준다 - 합성염료에  비해 얼룩이 생기기 쉽다.

2. 색소에 따라서는 온도에 민감하여, 염색온도를 정확히 맞추어 염색한다.

3. 충분히 수세 한 후, 건조는 반드시 그늘에서 건조한다.

- 일광견뢰도가 낮기 때문에 건조 시 변색되기 쉽다.

4. 건조 시, 염색한 시료가 겹치지 않도록 한다.

매염제 및 매염방법

매염제

(1) 매염제

대부분의 식물염료는 특별한 화학적 처리에 의해 섬유와 결합한다. 이 과정을 매염이    라 하며 이 화합물을 매염제라고 한다.

(2) 매염제의 적정량

매염제의 양은 섬유 중량에 따라 결정되며, 매염제의 양이 적은 경우는 매염효과가 줄어들기 마련이지만, 섬유 중량에 비해 많은 매염제를 넣었다고 해서 매염효과가 증가하는 것은 아니므로. 너무 많은 매염제는 오히려 섬유의 손상 및 환경오염을 일으킬 수 있음으로 적정한 양의 매염제를 사용하는 것이 중요하며. 매염 시에는 섬유가 충분히 잠길 수 있을 정도의 매염액이 필요하다.

(3) 매염법의 종류

매염을 하는 순서에 따라 선, 동시, 후매염법으로 나눈다.

□ 선매염은 염색하기 전에 미리 매염하는 것으로 일단 매염처리를 하고 나면 수주        일 전에 처리한 것이라도 바로 염색할 수 있다

□ 동시매염은 염액에 매염제를 같이 넣고 염색하는 것으로 간편하게 할 수 있으나,        얼룩이 생기기 쉽다.

□ 후매염은 섬유에 염료를 흡착시킨 다음에 매염제로 발색시키는 방법으로 반복염        색이 가능하다.

(4) 매염제 사용 시 주의할 점

1)매염제 용기에는 반드시 표시를 하여 보관한다.

2)매염제를 다룰 때에는 비닐이나 고무장갑을 사용한다.

3)분말 매염제는 사용 중 날려서 흡입될 수 있으므로 주의를 한다.

4)작업실의 환기가 잘 되도록 주의한다.

매염제의 종류

천연매염제

전통적인 식물염색에서는 매염제를 직접 만들어 사용해왔다. 직접 만든 매염제는 화학약품보다 매염효과가 약할뿐더러 조금 손이 많이 가지만, 화학약품보다 부드러운 색을 얻을 수 있다. 또한 주변에 흔히 있는 재료로 만들 수 있으므로 화학약품에 저항감이 있다면 직접 만들어 쓰도록 한다.

자연에서 얻어지는 것으로 식물을 태운 잿물, 식물의 수피나  탄닌, 사과나 오미자의 과일즙, 금속성분을 포함한 경수, 사람을 포함한 동물의 오줌 등을 매염제로 이용하였다.

철장 만들기

1) 섬유 100g에 녹슨 쇠못 500g, 식초 500cc, 물500cc를 스테인레스 용기에 넣어         20분 이상 끓여서 액량이 반이 되도록 졸인다. 녹슨 쇠못이 없으면 새 못을 l0분간       끓인 다음, 건져서 플라스틱그릇에 넣어두면 며칠 안에 녹이 슨다.

2) 플라스틱그릇에 옮겨서 1주일 정도 방치한다.

3) 윗물을 걸러서 시원한 곳에 보존한다. 쇠못은 말려서 다시 사용한다.

철장은 기본적으로 철을 녹슬게 하여 금속 성분을 떼어낸 것이다. 철장은 반년 이상      지나면 매염효과가 떨어지므로 가급적 새로운 것을 사용한다.

초산동 매염제 만들기

l) 섬유 100g에 대해 공예 소재로 시판되는 동판 1kg을 준비하여 잘게 자른다.

동판 대신 녹슨 10원 짜리 동전도 가능하다.

2) 1)을 식초 1리터에 넣어서 10분간 끓인다.

3) 2)를 최소 하룻밤에서 일주일 정도 방치한다. 가끔 봉으로 저어 잘 섞어준다.

4) 용액이 옅은 청록색으로 변하면 매염제로 사용할 수 있다.

동백나무 잿물 만들기

동백나무 잿물을 만들기 가장 좋은 계절은 여름이다 . 이 시기에 식물체내의 알루미늄 생성이 가장 왕성하기 때문이다. 가지를 모아서 바로 재를 만들어 보관했다가 필요할 때 잿물을 만든다. 동백나무 이외에 노린재나무, 검노린재, 검은재나무, 사철나무 등의 잿물도 알루미늄 매염제로 쓰인다.

1) 섬유 무게의 l0배정도 되는 잎과 가지를 모은다. 섬유 100g의 경우 1kg의 식물이       필요하다. 말리지 않고 잘게 잘라서 강한 불에 생으로 태워 회색의 재를 만든다.

이때 불이 약하면 숯이 되어버리므로 주의한다 이렇게 만들어진 재는 오래 보관할      수 있다.

2) 큰그릇에 3리터 정도의 뜨거운 물을 채우고, 여기에 재를 넣은 다음 잘 저어서         하룻밤 정도 방치한 후 맑은 윗물만을 떠내어 고운 망으로 잘 걸러낸다.

합성매염제의 종류

1)철매염제

철매염은 염색된 섬유를 전반적으로 짙은 갈색, 흑색, 회색 등 어두운 색조를 띤다.

황산제일철, 염화제일철, 목초산철이 있다. 항산제일철과 염화제일철은 분말로 섬유     중량의 3%정도를 더운‘물에 녹여 사용한다.  매염제에서 떨어져 나온 산이 섬유를     상하게 하거나 변퇴색의 원인이 될 수 있음으로 헹구기에 주의한다.

목초산철은 황갈색의 액체로서, 제조한지 반년 이상 지나면 검게 침전이 생기고 매염    효과가 떨어지므로 신선한 것이 좋고. 섬유 중량의 2-3%를 물에 풀에서 사용한다.

양모의 경우 철매염에 의해 손상될 수 있으므로 주의한다.

2)구리매염제

구리매염은 염색된 섬유에 녹색을 띠게 하고 일광견뢰도를 높여 준다. 시판되는

매염제로는 초산동, 황산동이 있으나, 황산동은 독극물이므로 가급적 사용하지 않는     것이 좋다.

초산동은 녹황색 가루로서 섬유 중량의 3%를 더운물에  녹여 사용한다.

3)알루미늄매염제

알루미늄매염제는 전통적으로 널리 이용되어 온 가장 안전한 매염제로서 전반적으로    색상을 밝게 해준다. 시판되는 알루미늄매염제로는 초산알루미늄과 염화알루미늄이     있다.

초산알루미늄은 흰색 가루로서 침염할 때에는 섬유 중량의 4-5%를 따뜻한 물에 잘     녹여 사용한다. 30도 이상 되면 흰 침전이 생기므로 가열해서는 안 된다. 침전이 생겼    을 때에는 윗물만 사용한다.

염화알루미늄은 무색 결정으로 따뜻한 물에 녹여 사용하는데, 산이 남기 때문에 선매    염이나 지치의 염색에는 사용하지 않는다. 보통 쉽게 구할 수 있는 것으로는 명반과     소명반이 있다.

명반은 봉숭아 물 들일 때 사용되는 것으로 약국에서 구할 수 있으며, 소명반은 명반    대용으로 쓰이는 황산계 화합물로 생명반, 카리명반이라고도 한다.

이들은 물에 잘 녹지 않으므로 소량의 물에 넣어 투명해지도록 끓인 다음 적량의 물    을 추가해 사용한다. 실크의 경우 섬유 무게에 대해 명반은 8-10%, 소명반은 3-4%를    사용한다. 염색 후 산이 남아 변색할 수 있으므로 헹구기를 철저히 한다.

4)주석매염제

주석매염은 섬유의 색을 선명하고 밝게 하며 견뢰도를 높인다. 시판되는 것으로는       석산 나트륨이 있는데, 물에 잘 녹는 흰색 가루로 강한 알칼리성이므로 섬유에 손상을    주기 쉽다. 특히 양모에 사용할 때에는 반드시 구연산을 넣어 중화시킨다. 섬유중량     1-3%의 석산 나트륨과 구연산을 각각 그릇에 넣어 별도로 녹인 다음 섞어서 사용      하는데, 열을 가하면 흐려지므로 끓이는 일이 없도록 한다.

5)크롬매염제

서구에서 양모의 선매염에 주로 쓰였다. 밝고 선명한 색을 낼 수 있지만 식물염색에     사용되는 매염제중 가장 독성이 강하므로 사용하지 않는 것이 좋다. 인체에 흡입되면    0.5g의 작은 양으로도 콩팥이 망가지고 혼수상태에 빠져서 경련이 오며, 6-8g이 넘으    면 죽게된다. 흡입하거나 살갗에 닿으면 즉시 의사에게 보인다.

6)알칼리매염제

알칼리매염제로서 많이 쓰이는 것은 생석회나 소석회(수산화칼숨)와 같은 석회매염제    이다. l리터의 물에 10g 정도의 비율로 잘 섞어서 녹인 다음, 표면에 생긴 막은 버리    고 반드시 윗물만 사용한다. 석회수 윗물 500cc를 물 1리터에 넣으면 대략 pH l1       정도가 된다. 면이나 마를 갈색조로 염색할 때는 철매염한 다음 석회 매염한다. 실크    에 사용하면 섬유를 상하게 할 수 있으므로 주의한다. 소석회는 쪽물올 만들 때에도     꼭 필요한 데, 오래된 것은 효과가 떨어지므로 되도록 신선한 것이 좋다. 식물안료를    만들 때나 매염 잔액의 처리에도 사용된다.

목회(나무를 태운 재)도 알칼리매염제로 쓰일 수 있다. 나무의 가지와 잎을 완전히      태워 만든 흰재 500g올 40도~60도 정도의 물 20리터에 잘 저어 섞어서 2~3일 방치한    다음 윗물을 따라내어 모은다. 위의 과정을 2~3회 반복하여 목회즙을 만든다. 목회즙    역시 pH 11 정도로서 매염이나 비단의 정련 또 는 쪽물내기에 이용된다.

짚회(볏짚이나 보릿짚을 태운 재)는 비단의 정련이나 홍화염색에 사용된다.

만드는 법은 목회와 비슷하나 흰재가 되기 전인 검은 재 상태에서 만든다는 점이       다르다. 짚회는 곱기 때문에 2~3일 정도에 침전되지 않으므로, 2~3일 지난 다음 결이    고운 비단 체 등으로 걸러서 다른 용기에 넣어서 일주일 간 방치하여 윗물만을 걸러    사용한다.

염색조제

염색이나 매염과정에 보조적으로 쓰여서 염색을 돕는 물질을 조제라 한다.

1)주석영(pottasium hydrogen tartrate);양모를 염색할 때, 주로 알루미늄매염제의          흡수를 도와준다. 매염제의 금속염과 결합하여 섬유에의 흡착력을 높여주며, 색을        밝게 해주고 모를 유연하게 해주며 젖산 (lactic acid)도 마찬가지 용도로 쓰인다.

2)수산(oxalic acid); 수영이나 대황에 들어 있는 유독물로 주석매염제의 흡착을 돕는       역할을 한다.

3)타닌산(tannic acid) : 식물의 수피에 많은 물질로 면의 염색에 쓰인다. 보통 염료는       면에 잘 흡착되지 않기 때문에 미리 타닌산으로 처리한 다음 물을 들인다.

4)식초(acetic acid): 일부염료의 색을 밝게 해주는 역할을 한다. 요리에 쓰이는 식초에       는 4~6%정도의 초산이 들어 있다. 산으로 처리하여 발색시킨 섬유는 중성이나          약알칼리성인 수돗물에 닿으면 변색할 수 있으므로 식초를 탄 물로 다시 한번          헹구기를 해야 한다.

5)개미산(formic acid);크롬매염제의 흡착을 돕는 역할을 한다. 초산과 비슷한 화합물       이나 보다 역한 냄새를 발산한다.

6)암모니아(ammonia);염액의 산도를 알칼리로 바꿔주는 역할을 한다. 벌레 물렸을 때       바르는 암모니아수 몇 방울로 놀라울 정도로 다른 색을 낼 수도 있으나 암모니아       에 민감한 염료의 경우 색이 탈색되어 버릴 수도 있다. 산도(pH) 변화에 민감한        염료에 사용했을 경우 헹구기 과정에서 변색되어 버리는 일도 있으므로 주의한다.

7)구연산 : 염액의 산도를 조정하는 역할을 한다. 홍화 물들이기에 사용한다.